Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Производство отливок из сплавов цветных металлов»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. В каких плавильных агрегатах происходит выплавка медных сплавов (бронзы, латуни)?

А) отражательная печь

Б) вагранка

В) электродуговая печь

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Какой химический элемент является базовым в бронзах и латунях?

А) цинк

Б) свинец

В) олово

Г) медь

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Как называется сплавы системы алюминий-кремний?

А) бронзы

Б) силумины

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. К какой из указанных температур отвечает плавление цинка?

А) 1539℃

Б) 419℃

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1

5. Для чего используется шамотный кирпич?

А) в качестве огнеупорного материала для изготовления футеровки

Б) в качестве шихты для плавки цветных сплавов

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1

6. В каких пределах принимается угар химических элементов при плавке цветных металлов?

А) от 5 до 10%

Б) от 1до 3%

В) от 10 до 20%

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствия между терминами и определениями

| 1) Шихта | А) Бракованные отливки, литники, прибыли |
| --- | --- |
| 2) Возврат собственного производства | Б) Металлолом цветных сплавов |
| 3) Покупной лом | В) Смесь исходных материалов, которые загружают в печь для получения сплавов заданного состава и с заданными свойствами |

Правильный ответ: 1В, 2А, 3Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Установите соответствия между терминами и определениями

| 1) Лигатура | А) Введение в жидкий расплав специальных добавок для создания искусственных центров кристаллизации |
| --- | --- |
| 2) Легирующие добавки | Б) Легирующие элементы, раздельное введение которых затрудняется из-за большой разницы температуры плавления |
| 3) Модифицирующие добавки | В) Введение в химический состав специальных добавок для придания сплаву специальных или особых свойств |

Правильный ответ: 1Б, 2В, 3А

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Установите соответствия между терминами и определениями

| 1) Рафинирование | А) Очистка расплава от растворенного водорода и неметаллических включений |
| --- | --- |
| 2) Фильтрация | Б) Ввод в расплав смеси фтористых и хлористых солей |

Правильный ответ: 1А, 2Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Установите соответствия между терминами и определениями

| 1) Модифицирование | А) Для покрывания поверхности расплава |
| --- | --- |
| 2) Рафинирующие флюсы | Б) Ввод в небольших количествах активных элементов для повышения механических свойств сплава |

Правильный ответ: 1Б, 2А

Компетенции (индикаторы): ПК-1

5. Установите соответствия между терминами и определениями

| 1) Жидкотекучесть сплавов | А) Способность сплава течь и заполнять литейную форму |
| --- | --- |
| 2) Жидкость | Б) Линии и плоскости проходящие через точки расположения ионов в пространстве |
| 3) Кристаллическая решетка | В) Жидкий раствор углерода в железе |

Правильный ответ: 1А, 2В, 3Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1

6. Установите соответствия между терминами и определениями

| 1) Легирование | А) введение в химический состав специальных добавок до 1% для придания сплаву специальных свойств |
| --- | --- |
| 2) Микролегирование | Б) введение в химический состав специальных добавок более чем 1% для придания сплаву специальных свойств |
| 3) Макролегирование | В) введение в химический состав специальных добавок для придания сплаву специальных свойств |

Правильный ответ: 1В, 2А, 3Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность расчета шихты для алюминиевого сплава АК-5 (аналитическим методом)

А) составить уравнение для расчета шихты

Б) выбор исходных материалов

В) определить расчетное количество каждого элемента в шихте

Г) определить расчетный состав шихты с учетом угара элементов

Правильный ответ: Б, Г, А, В

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Установите правильную последовательность изучение микроструктуры металлов и сплавов.

А) приготовление микрошлифов

Б) травление микрошлифов

В) исследование структуры металлов и сплавов под микроскопом

Правильный ответ: А, Б, В

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Установите правильную последовательность рафинирования цветных сплавов.

А) продувка расплава инертными газами

Б) электрофлюсовое рафинирование

В) вакумирование и фильтрация расплава

Г) обработка хлористыми солями и флюсами

Правильный ответ: А, Г, В, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Установите правильную последовательность изучения модифицирования цветных сплавов.

А) приготовление навески и засыпание на поверхности расплава

Б) выдержка 12-15 минут

В) раздробить корочку солей и погружать на 50-100 мм в глубину расплава

Г) проверка жидкотекучести и объемной линейной усадки

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1

5. Установите правильную последовательность выбора литниковой системы для цветных сплавов

А) по положению отливки в форме

Б) степень ответственности литой детали

В) удобство отделения прибылей

Г) возможность питания отливки прибылями

Правильный ответ: А, Б, Г, В

Компетенции (индикаторы): ПК-1

6. Установите правильную последовательность изучения микроструктуры металлов и сплавов

А) изготовление макрошлифов

Б) внешний осмотр

В) изучение изломов

Правильный ответ: Б, В, А

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Литниковая система – это система каналов элементов для подвода жидкого металла ___________    _____________.

Правильный ответ: в литейную форму.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Коллектор – это перевод расплава из вертикального стояка в _________________ канал.

Правильный ответ: горизонтальный.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Химический состав – это количественное выражение _____________   ___________, входящих в состав сплава.

Правильный ответ: химических элементов.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Ликвация – это неоднородность ____________ состава

Правильный ответ: химического.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

5. Структура и механические свойства металлов и сплавов зависят от _____________ состава.

Правильный ответ: химического.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

6. Шихта – это компоненты, которые загружаются в ________ ______для получения сплавов с нужным составом и с нужными свойствами.

Правильный ответ: плавильную печь.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос

1. Какие литейные сплавы используются для художественного литья?

Правильный ответ: бронзы, латуни, чугуны.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Какие существуют типы литниковых систем?

Правильный ответ: вертикальная, сифонная, комбинированная.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Для чего предназначены флюсы?

Правильный ответ: флюсы предохраняют металл от соприкосновения с атмосферой, уменьшают потери металла от угара, очищают от окислов и других неметаллических включений.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Как подразделяются медные сплавы?

Правильный ответ: бронзы и латуни.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

5. Как разделяют алюминиевые сплавы?

Правильный ответ: на литейные и деформируемые.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

6. Для чего предназначен стояк?

Правильный ответ: для подвода металла с вертикального канала в горизонтальный.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа с развернутым ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Что такое полиморфизм?

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат: Полиморфизм в литейных сплавах – это явление, при котором некоторые металлы в зависимости от температуры могут существовать в различных кристаллических формах.

Критерии оценивания: содержательное соответствие приведенному выше результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Как определяется химический состав?

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат: химический состав литейных сплавов определяется с помощью спектральных методов (оптическая эмиссионная спектрометрия, рентгенофлуоресцентный анализ), а при необходимости – классических химических методов и атомно-абсорбционной спектроскопии.

Критерии оценивания: содержательное соответствие приведенному выше результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Что такое сплав?

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат: Сплав – это материал, состоящий из двух или более металлов или металла и неметалла, соединённых вместе в твёрдом состоянии. Цель создания сплавов – улучшение свойств исходных металлов, таких как прочность, твёрдость, коррозионная стойкость, пластичность и другие. В сплаве компоненты обычно распределены равномерно, образуя однородную металлическую фазу.

Критерии оценивания: содержательное соответствие приведенному выше результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Что такое шихта?

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат: Шихта – это предварительно подготовленная смесь материалов, которая используется в металлургии и литейном производстве для получения сплавов или металлических изделий. Обычно шихта состоит из различных компонентов, таких как металлические порошки, руды, флюсы, шлаки и добавки, которые тщательно дозируются и смешиваются перед загрузкой в печь для плавки.

Правильный подбор и подготовка шихты обеспечивают получение сплавов с заданным химическим составом и качественными характеристиками.

Критерии оценивания: содержательное соответствие приведенному выше результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

5. Как определять структуру сплава?

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат: Структуру сплава определяют с помощью различных методов, среди которых макроанализ, микроанализ и рентгеноструктурный анализ. Также существуют и другие подходы (термический анализ, дилатометрический метод, магнитный анализ).

Макроанализ – изучение строения сплава невооружённым глазом или при небольшом увеличении (до 30 раз).

Макроанализ часто является предварительным методом, позволяющим определить участки сплава, требующие дальнейшего исследования.

Микроанализ – исследование структуры сплава с помощью оптического или электронного микроскопа при больших увеличениях (от 100 до 1500 раз).

Для микроанализа используют специально приготовленные образцы – микрошлифы. Поверхность шлифа шлифуют, полируют, а затем травят химическими реактивами, которые выявляют структуру.

Рентгеноструктурный анализ определяет структуру сплава по распределению в пространстве и интенсивностям рассеянного рентгеновского излучения.

Рентгеноструктурный анализ позволяет количественно определять содержание фаз и некоторых структурных составляющих.

Критерии оценивания: содержательное соответствие приведенному выше результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

6. Для чего используется шамотный кирпич?

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат: Шамотный кирпич используется в литье для футеровки печей – защиты их стенок от химических, механических и термических повреждений.

Футеровка также увеличивает долговечность оборудования. Шамотный кирпич выдерживает многократный нагрев до 1300°С с последующим охлаждением, что делает его подходящим для использования в литейном производстве.

Некоторые области применения шамотного кирпича в литье:

– облицовка печей в производстве стали, стекла, химической обработке и других процессах;

– футеровка нагревательных печей для нагрева заготовок на сталепрокатных станах.

Шамотный кирпич может использоваться и для ремонта или замены повреждённых частей футеровки печи.

Критерии оценивания: содержательное соответствие приведенному выше результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-1