Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Технологическая (проектно-технологическая) практика»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Какие бывают способы формовки по степени механизации?

А) ручная формовка

Б) машинная формовка

В) автоматическая формовка

Г) механическая формовка

Правильный ответ: А, Б, В

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5

2. Как классифицируются формовочные машины в зависимости от способа уплотнения?

А) по виду привода – пневматические, гидравлические и электрические

Б) по способу уплотнения – прессовые, встряхивающие, пескометные, пескодувные, импульсные

В) по извлечению модели из формы – с подъемом, протяжной плитой, поворотной плитой и перекидным столом

Г) механические

Правильный ответ: А, Б, В

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5

3. Цветные сплавы системы алюминий-кремний называются:

А) бронзы

Б) латуни

В) силумины

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5

4. Шамотный кирпич используют:

А) в качестве шихты для плавки сплавов

Б) в качестве топлива для плавки сплавов

В) в качестве огнеупорного материала для изготовления футеровки

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5

5. Какие виды ликвации бывают в отливках?

А) внутрикристаллическая

Б) зональная

В) по плотности

Г) межзональная

Правильный ответ: А, Б, В

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствия между терминами и определениями

| 1) Шихта | А) Бракованные отливки, литники, прибыли |
| --- | --- |
| 2) Возврат собственного производства | Б) Металлолом цветных сплавов |
| 3) Покупной лом | В) Смесь исходных материалов, которые загружают в печь для получения сплавов заданного состава и с заданными свойствами |

Правильный ответ: 1В, 2А, 3Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5

2. Установите соответствия между терминами и определениями

| 1) Лигатура | А) Введение в жидкий расплав специальных добавок для создания искусственных центров кристаллизации |
| --- | --- |
| 2) Легирующие добавки | Б) Легирующие элементы, раздельное введение которых затрудняется из-за большой разницы температуры плавления |
| 3) Модифицирующие добавки | В) Введение в химический состав специальных добавок для придания сплаву специальных или особых свойств |

Правильный ответ: 1Б, 2В, 3А

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5

3. Установите соответствия между терминами и определениями

| 1) Газопроницаемость | А) Способность формовочных смесей сохранять свои свойства при многократном использовании |
| --- | --- |
| 2) Живучесть | Б) Способность формовочных смесей сохранять свои свойства с момента приготовления до момента использования |
| 3) Долговечность | В) Способность формовочных смесей пропускать через себя газы |

Правильный ответ: 1В, 2Б, 3А

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5

4. Установите соответствия между терминами и определениями

| 1) Литниковая система | А) Система каналов предназначенных для заполнения литейной формы жидким расплавом |
| --- | --- |
| 2) Стояк | Б) Система для улавливания шлаков |
| 3) Шлакоуловитель | В) Вертикальный канал для ввода металла в полость литейной формы |

Правильный ответ: 1А, 2В, 3Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность операций термической обработки стальных отливок.

А) нагрев деталей

Б) закалка

В) отжиг

Г) нормализация

Д) отпуск

Правильный ответ: А, Г, В, Б, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5

2. Установите правильную последовательность определения глинистой составляющей в формовочном песке.

А) в банку емкостью 600 см3 наливаем воду и добавляем 25 г песка

Б) помещаем банку на стол прибора

В) взбалтываем смесь

Г) определяем содержание глины по разнице масс

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5

3. Установите правильную последовательность зернового состава формовочного песка.

А) взвешиваем остатки песка на каждом сите

Б) приготовление сухого безглинистого песка весом 50 г

В) просеиваем через стандартные сита (11 штук) в течение 6-12 минут

Г) определяем марку песка

Правильный ответ: Б, В, Г, А

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5

4. Установите правильную последовательность испытания образцов на ударную вязкость

А) поднять маятник вверх на исходное положение

Б) опустить маятник для разрушения образца

В) ознакомиться с правилами техники безопасности

Г) определить угол инерционного отклонения маятника

Д) по массе маятника определить затраченную работу

Правильный ответ: В, А, Б, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Холодильники изменяют расположение ___________ пустот в отливке.

Правильный ответ: усадочных.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5

2. Самую большую склонность к горячим трещинам имеют отливки с ____________ интервалом кристаллизации.

Правильный ответ: широким.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5

3. Устранение в отливках внутрикристаллическую ликвацию возможно путем _________ обработки.

Правильный ответ: термической.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5

4. Для уменьшения пригара на поверхности отливки в песчано-глинистую форму добавляют молотый __________ уголь.

Правильный ответ: каменный.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5

5. Неметаллические включения могут снизить ___________ свойства металлов.

Правильный ответ: пластические.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос

1. Как подразделяются формовочные материалы?

Правильный ответ: исходные материалы, формовочные смеси и вспомогательные смеси.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5

2. В каких агрегатных состояниях может находиться вещество?

Правильный ответ: твердом, жидком и газообразном.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5

3. Для чего предназначен шлакоуловитель в литейной форме?

Правильный ответ: для задержания крупных неметаллических включений.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5

4. Что называют температурой переохлаждения металла?

Правильный ответ: это разность между температурой кристаллизации жидкого металла и его фактической температурой плавления.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5

5. Какие инородные зародыши твердой фазы могут быть в расплаве?

Правильный ответ: это неметаллические включения из стенки формы.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Защита отчета о прохождении технологической (проектно-технологической) практики

Задачи:

Подготовка отчета для защиты о прохождении технологической (проектно-технологической) практики:

– на защите должны быть представлены все разделы отчета о практике;

– количество страниц – от 15 до 20;

– структура отчета: титульный лист, задачи практики в соответствии с индивидуальным планом, содержание основной части отчета в соответствии с ее структурой, выводы по результатам практики, предложенные усовершенствования технологического процесса для заданной отливки;

– оформление отчета – стандартные поля, выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,25, шрифт – Times New Roman, кегль – 14.

Время выполнения – 18 часов.

Ожидаемый результат: защита отчета о прохождении технологической (проектно-технологической) практики.

Критерии оценивания: соответствие подготовленного отчета о прохождении технологической (проектно-технологической) практики требованиям по структуре и содержанию.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-5